|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CW103C** | **CuCo1Ni1Be** | **CB4, CuCoNiBe, 2.1285, miedź berylowa** |

**Zakres wymiarowy:**

1. Pręty okrągłe ciągnione oraz wyciskane CuCo1Ni1Be

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mm Ø | mm Ø | mm Ø | mm Ø |
| 5  6  8  9  10  12  12,5  13  14  15  16  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  30  32  33  35 | 36  37  38  40  42  45  46  47  50  55  57  60  62  65  67  70  72  75  77  80  82  83  85 | 87  90  92  97  100  102  107  110  111  112  117  120  122  125  127  130  132  135  137  140  142  147  148 | 150  152  158  160  162  164  169  170  172  176  180  182  187  192  200  209  210  240  260  278 |

2. Pręty okrągłe kute CuCo1Ni1Be

Pręty okrągłe kute od średnicy 100mm do 300mm.

* Długość prętów według Państwa specyfikacji.

3. Pręty płaskie ciągnione oraz wyciskane CuCo1Ni1Be

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mm | mm | mm | mm |
| 4 x 20  4 x 25  5 x 10  5 x 20  5 x 25  6 x 20  6 x 60  8 x 20  8 x 25  8 x 40  10 x 15  10 x 20  10 x 25  10 x 30  10 x 40  10 x 50  10 x 60  10 x 80  10 x 100  12 x 40  12 x 50  12 x 60  15 x 20  15 x 25  15 x 30  15 x 40  15 x 50  15 x 60  15 x 70 | 15 x 80  16 x 20  20 x 25  20 x 30  20 x 35  20 x 40  20 x 45  20 x 50  20 x 60  20 x 70  20 x 80  20 x 100  20 x 130  25 x 30  25 x 35  25 x 38  25 x 40  25 x 50  25 x 60  25 x 100  30 x 40  30 x 50  30 x 60  30 x 70  30 x 80  30 x 100  30 x 120  30 x 150  30 x 200 | 30 x 400  35 x 40  35 x 50  35 x 100  36 x 210  40 x 50  40 x 60  40 x 80  40 x 100  40 x 120  40 x 200  40 x 400  50 x 60  50 x 80  50 x 100  50 x 120  50 x 150  50 x 200  50 x 300  50 x 400  56 x 126  58 x 98  60 x 120  60 x 160  60 x 400  70 x 400  60 x 200  60 x 260  60 x 300 | 65 x 100  65 x 300  35 x 310  66 x 126  75 x 135  75 x 150  75 x 300  80 x 100  80 x 140  80 x 200  80 x 300  80 x 310  80 x 400  85 x 105  85 x 280  90 x 125  90 x 200  90 x 400  100 x 115  100 x 200  100 x 400  105 x 310  120 x 200  120 x 400  125 x 310  135 x 175  136 x 226 |

4. Pręty płaskie kute CuCo1Ni1Be

Pręty płaskie kute od szerokości 100mm do 600mm.

* Grubość oraz długość według Państwa specyfikacji.

5. Pręty kwadratowe ciągnione oraz wyciskane CuCo1Ni1Be

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mm | mm | mm | mm |
| 10 x 10  12 x 12  13 x 13  15 x 15  16 x 16  18 x 18  20 x 20  22 x 22 | 25 x 25  30 x 30  32 x 32  35 x 35  36 x 36  38 x 38  40 x 40  45 x 45 | 50 x 50  60 x 60  70 x 70  80 x 80  90 x 90  100 x 100  106 x 106  110 x 110 | 120 x 120  126 x 126  130 x 130  136 x 136  140 x 140  146 x 146  150 x 150  160 x 160 |

6. Pręty sześciokątne ciągnione oraz wyciskane CuCo1Ni1Be

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mm | mm | mm | mm |
| 2  3  4  5  6 | 7  8  9  10  11 | 12  14  17  19  22 | 24  27  30  32  36 |

7. Blachy CuCo1Ni1Be

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mm | mm | mm | mm |
| 1 x 1000 x 2000  2 x 1000 x 2000  3 x 1000 x 2000  4 x 1000 x 2000  5 x 1000 x 2000  6 x 1000 x 2000  7 x 1000 x 2000  8 x 1000 x 2000 | 9 x 1000 x 2000  10 x 1000 x 2000  12 x 1000 x 2000  15 x 1000 x 2000  16 x 1000 x 2000  20 x 1000 x 2000  22 x 1000 x 2000  25 x 1000 x 2000 | 30 x 1000 x 2000  35 x 1000 x 2000  40 x 1000 x 2000  45 x 1000 x 2000  50 x 1000 x 2000  55 x 1000 x 2000  60 x 1000 x 2000  65 x 1000 x 2000 | 70 x 1000 x 2000  75 x 1000 x 2000  80 x 1000 x 2000  85 x 1000 x 2000  90 x 1000 x 2000  100 x 1000 x 2000 |

8. Pierścienie oraz krążki kute CuCo1Ni1Be

|  |
| --- |
| Pierścienie oraz krążki kute od średnicy 40mm do 2000mm.  Grubość od 8mm.   * Otwór oraz długość pierścienia według Państwa specyfikacji. |

9. Rury CuCo1Ni1Be

|  |
| --- |
| Dostępne na zapytanie |

10. Taśmy CuCo1Ni1Be

|  |
| --- |
| Dostępne na zapytanie |

11. Tuby CuCo1Ni1Be

|  |
| --- |
| Dostępne na zapytanie |

12. Druty w kręgu CuCo1Ni1Be

|  |
| --- |
| Dostępne na zapytanie |